Контрольный тест

Тема   контрольной  работы _ «Общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах»,          «Металлургические процессы при сварке»

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный.

Вариант 1

- Как называется класс сварки, объединяющий виды сварки, которые производятся плавлением металла?

| 1. термический; | 2. механический; | 3. термомеханический. |
| --- | --- | --- |

- Определите, какие из перечисленных видов сварки относятся к термическому классу сварки:

| 1. контактная; | 2. дуговая; | 3. газовая. |
| --- | --- | --- |

- Дуговая сварка осуществляется под действием:

| 1. электрической дуги; | 2. силы Р; | 3. газового пламени. |
| --- | --- | --- |

- Сварной шов в ручной дуговой сварке защищается с помощью:

| 1. нет защиты; | 2. обмазки; | 3. флюса. |
| --- | --- | --- |

- Кто изобрел сварку угольным электродом?

1. Чернов

2. Петров

3. Бенардос

4. Славянов

6. Сварным швом называется:

1. участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны;

2. участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформации присадочного металла;

3. неразъемное соединение, выполненное сваркой;

4. участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации электрода.

7. Стыковым соединением называется:

1. соединение двух деталей, расположенных под углом друг к другу и сваренных в месте примыкания их кромок;

2. соединение, в котором кромки свариваемых деталей расположены параллельно одна над другой и наложены друг на друга;

3. соединение деталей, расположенных в одной плоскости или на одной поверхности;

4. соединение, в котором к поверхности одной детали примыкает под углом другая деталь, торец которой прилегает к сопрягаемой поверхности и приварен к ней.

8. Из нижеперечисленных процессов назовите химические процессы, происходящие в сварочной ванне:

1. электрические процессы;

2. загрязнение металла шва вредными примесями;

3. окисление металла шва;

4. раскисление металла шва;

5. ионизация воздуха;

6. рафинирование металла шва;

7. термоэлектронная эмиссия.

9. Степень механизации процесса ручной дуговой сварки:

| 1. ручная; | 2. полуавтоматическая; | 3. автоматическая |
| --- | --- | --- |

10. В какой зоне сварного шва часто возникают трещины?

| 1. зоне сплавления; | 2. зоне термического влияния; | 3. зоне металла шва. |
| --- | --- | --- |

Контрольный тест по основам теории сварки и резки металла

Тема   контрольной  работы _ «Общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах»,          «Металлургические процессы при сварке»

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный.

Вариант 2

1. Как называется класс сварки, объединяющий виды сварки, которые осуществляются с использованием тепловой энергии и давления?

| 1. термический; | 2. механический; | 3. термомеханический. |
| --- | --- | --- |

2. Определите, какие из перечисленных видов сварки относятся к термическому классу сварки:

| 1. сварка взрывом; | 2. автоматическая под флюсом; | 3. газовая. |
| --- | --- | --- |

3. Дуговая сварка осуществляется под действием:

| 1. электрической дуги; | 2. силы Р; | 3. газового пламени. |
| --- | --- | --- |

4. Сварной шов в газовой сварке защищается с помощью:

1. газового пламени;

2. нет защиты;

3. обмазки.

5. Кто изобрел электрическую дугу?

1. Чернов

2. Петров

3. Бенардос

4. Славянов

6. Сварным соединением называется:

1. неразъемное соединение, выполненное пайкой;

2. разъемное соединение, выполненное сваркой;

3. неразъемное соединение;

4. неразъемное соединение, выполненное сваркой

7. Тавровым соединением называется:

1. соединение двух деталей, расположенных под углом друг к другу и сваренных в месте примыкания их кромок;

2. соединение, в котором кромки свариваемых деталей расположены параллельно одна над другой и наложены друг на друга;

3. соединение деталей, расположенных в одной плоскости или на одной поверхности;

4. соединение, в котором к поверхности одной детали примыкает под углом другая деталь, торец которой прилегает к сопрягаемой поверхности и приварен к ней.

8. Из нижеперечисленных процессов назовите химические процессы, происходящие в сварочной ванне:

1. окисление металла шва;

2. механические процессы;

3. раскисление металла шва;

4. легирование металла шва;

5. намагничивание;

6. загрязнение металла шва вредными примесями;

7. рафинирование металла шва.

9. Степень механизации процесса газовой сварки:

1. ручная;

2. полуавтоматическая;

3. автоматическая

10. В какой зоне металл наиболее хрупкий?

| 1. зоне сплавления; | 2. зоне термического влияния; | 3. зоне металла шва. |
| --- | --- | --- |